包头市有关企业、院校与清华大学

合作项目汇编

包头市科技局

二00四年八月

与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	全稀土燃料电池中超细阴极材料的研发

	项目提出单位
	包头稀土研究院

	项目联系人
	夏国金
	电话
	5179320

	项目合作内容简介

	    1、阴极材料的选择：掺锶亚锰酸镧是当前SOFC广泛应用的最佳阻极材料，一方面可对此材料进行元素取代和组元调整，另一方面要开发中温条件下与电解质性能匹配的阴极材料。

2、研究不同制备方法对阴极材料性能的影响，大胆尝试新颖的合成技术如微波合成、自蔓延高温合成及其他一些软化学合成法，筛选出性能佳、成本低、有望工业化生产的制备技术。

3、研究各工艺参数对产品性能的影响，确保阴极材料粒度的超细化并实现预订的技术指标。

技术指标：

1、颗粒粒度：微米、纳米级

2、电导率：950℃时为100欧-1cm-1，700℃时为98欧-1cm-1

     3、热膨胀系数：12×10-6K-1

	合作方式
	1、包头稀土研究院负责材料合成

2、清华大学负责材料检测

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	稀土燃油添加剂的研制

	项目提出单位
	包头稀土研究院

	项目联系人
	夏国金
	电话
	5179320

	项目合作内容简介

	  研究内容：研制能在汽油或柴油中使用的稀土燃油添加剂，提高燃油的性能，使燃油充分燃烧达到节油、降低尾气中有害物质的含量，从源头解决汽车尾气的污染问题。

  与清华大学合作的内容：研制的燃油添加剂在清华大学的“汽车安全与节能国家重点实验室”进行相关技术指标的分析检测工作并希望得到相关技术指导。



	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	汽车尾气催化剂用耐高温稀土复合氧化物的研制

	项目提出单位
	包头稀土研究院

	项目联系人
	夏国金
	电话
	5179320

	项目合作内容简介

	  研究内容：研制能用于汽车尾气净化催化剂的耐高温稀土复合氧化物。

  与清华大学合作的内容：研制的稀土复合氧化物在清华大学进行催化剂的合成及相关技术指标的分析检测工作并希望得到相关技术指导。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	喷射沉积超高强铝基复合材料

	项目提出单位
	五二研究所

	项目联系人
	高平
	电话
	3131177

	项目合作内容简介

	1、研究目的：利用喷射沉积技术，以7000系铝合金为基体，研制一种强度700Mpa以上，弹性模量100Gpa的超高强铝基复合材料，主要用于航空、航天、兵器、汽车工业领域。

2、技术指标：σb≥700Mpa   σ0.2≥650 Mpa  

ó≥3%         E≥100GPa 

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	高硬度高韧性双相耐磨钢研制

	项目提出单位
	五二研究所

	项目联系人
	高平
	电话
	3131177

	项目合作内容简介

	   主要利用成分优化设计和采用合适处理工艺研制一种高性能的耐磨材料，用于水泥、冶金、电力等引进使用的耐磨件，要求材料性能达到：HRC≥55-58，ak15-20，J-cm-2

	合作方式
	技术合作、共同研制

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	高强高韧贝氏体钢轨材料

	项目提出单位
	包钢技术中心

	项目联系人
	陈建军
	电话
	2183960

	项目合作内容简介

	  1、贝氏体钢强韧性机理研究。

2、贝氏体钢（钢轨）的熔点、膨胀系数、导热系数、曲线、高温塑性测定。

3、贝氏体钢（钢轨）断裂韧性、疲劳性能、磨损性能、抗腐蚀性能研究。

4、氏体钢轨不同温度下变形抗力研究。

5、贝氏体钢焊接性能研究。

6、稀土在贝氏体钢中的作用机理研究。

7、贝氏体道岔轨的试制与研究。

8、博士后流动工作站（产、学、研合作）

	合作方式
	  双方同意共建博士后流动工作站，包钢提供一切方便条件，贝氏体项目双方技术合作。

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	高品质铝钛硼稀土中间合金的研制

	项目提出单位
	包头铝业（集团）有限责任公司

	项目联系人
	冀树军
	电话
	4149523

	项目合作内容简介

	  晶粒细化是提高材料强度和塑性的重要手段之一，是改善铝材质量的重要途径。随着铝型材的广泛应用，尤其是在高新技术领域的应用，后续深加工工艺对铝锭坯的组织提出了严格的要求。

  1、Al-Ti-B-Re中间细化剂在其细化晶粒方面的机理研究。

  2、研究制造工艺参数对Al-Ti-B-Re中间合金显微组织及其细化晶粒性能的影响，为Al-Ti-B-Re中间合金细化剂的生产和应用提供了依据。

3、分析稀土铝钛硼中间合金的金相组织，以期探讨稀土在Al-Ti-B-Re中间合金中的作用。

4、分析验证新型中间合金细化剂Al-Ti-B-Re的细化效果。

清华大学：负责细化剂在其细化晶粒方面的机理研究、制造工艺参数确定、稀土在Al-Ti-B-Re中间合金中的作用研究、分析检测。

包头铝业：负责产品中试、验证新型中间合金细化剂Al-Ti-B-Re的细化效果。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	稀土钢连铸结晶器保护渣理化性能和凝固机理研究

	项目提出单位
	内蒙科技大学

	项目联系人
	麻永林
	电话
	5951572

	项目合作内容简介

	  课题将深入研究连铸稀土钢保护渣的理化性能，稀土氧化物与保护渣组分的作用机理及对保护渣性能的影响，寻求能够提高保护渣吸收稀土氧化物能力而又能够保证保护渣性能稳定的助熔剂。研究工作还对研制保护渣凝固样进行组织结构状态及成分分析，检测凝固保护渣的结晶度，研究其在连铸过程中润滑和传热控制作用，研究保护渣成分组成及所吸收稀土氧化物对结晶和玻璃化的影响。

  明确稀土钢连铸结晶器保护渣的理化性能及组成，开发研制稀土钢连铸结晶器保护渣。本项目的顺利进行，对于提高稀土钢连铸坯质量，提高稀土钢连铸生产率，降低稀土钢连铸生产成本，发展稀土钢连铸生产具有现实意义。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	材料成型过程中织构控制及织构与性能的关系数值模拟

	项目提出单位
	内蒙科技大学

	项目联系人
	麻永林
	电话
	5951572

	项目合作内容简介

	  随着科学技术的发展，一些新材料不断涌现。这些先进材料往往具有一些特殊的性质，例如高温超导材料，磁致伸缩材料，集成电路基片材料，稀土永磁材料等等。研究表明，很多材料的特殊性质是和材料的织构有密切联系。例如材料的磁学性能、超导性能、力学性能等等。所以深入地研究材料中的织构的形成、发展变化规律及对性能的影响具有很高的现实意义。

  研究内容：

1、同工艺条件下某种材料的织构形成和演变规律。

2、根据晶体学和形变理论、利用计算机模拟织构演变。

3、建立织构和材料性能的定量关系。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	新金属材料实验室合作建设

	项目提出单位
	内蒙科技大学

	项目联系人
	麻永林
	电话
	5951572

	项目合作内容简介

	  我们正在进行自治区新材料重点实验室的建设和申报工作，我们将联合五二研究所进行建设和申报，建设过程中，我们将与清华大学合作，根据我们已经有的研究成果，希望能够成为清华大学的某些国家重点实验室的分室，在项目申报、人员培训、设备建设、实验室建设规划等方面合作，把实验室建设成内蒙古自治区和中西北地区有一定特色的研究基地。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	师资人员及实验人员培训及培养

	项目提出单位
	内蒙科技大学

	项目联系人
	麻永林
	电话
	5951572

	项目合作内容简介

	  内蒙科技大学近年来购置了大量的大型精密检测设备，继续对相关教师和实验操作人员进行较为系统的培训和实习，为此我们首先将对扫描电镜和X射线的相关人员进行培训方面的合作。主要研究内容：扫描电镜、EBSD和X射线的使用，特别是织构分析等。

  培训人员：教师和实验人员

  材料学院将鼓励青年教师报考清华大学的硕士研究生和博士研究生，清华大学将在符合录取条件下，优先录取我院的教职员工。

	合作方式
	定向培养

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	冠心丹参喷雾剂的提取工艺以及丹参药材含量测定内控标准的制订

	项目提出单位
	包头中药责任有限公司

	项目联系人
	 贾金良
	电话
	4606435 

	项目合作内容简介

	  冠心丹参喷雾剂是由药典收载的冠心丹参片改剂型而来的九类新药。主要治疗冠心病、心绞痛等，主要有效成分为丹参素等水溶性成分。由于在药典中丹参药材标准规定测定丹参酮IIA含量，为脂溶性成分，对心脏病无效，故需制订丹参药材含量测量内控标准，含测控制丹参素。

  中药复方制备喷雾剂，主要需解决载药问题。由于喷雾剂由口腔给药，每喷约0.1ml，每次1-3喷，每日3次，药液既不能出现沉淀，又不能太稠，所以要求提取物尽量少而精，还必须有效，需作临床试验。

  故需要制订丹参、三七提取工艺。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	少腹逐瘀软胶囊的提取工艺

	项目提出单位
	包头中药责任有限公司

	项目联系人
	贾金良
	电话
	4606435

	项目合作内容简介

	  少腹逐瘀软胶囊是由药典收载的少腹逐瘀丸改剂型而来的九类新药。主要治疗月经不调等症。处方由当归、蒲黄等十味中药材组成。处方经典，疗效确切。

  该药每次口服约4g生药，软胶囊每次1粒，每日2-3次。

吉林敖东延边药业股份有限公司的颗粒剂规格为5g/袋，而北京协和瑞草天然药业有限公司的颗粒剂规格为1.6g/袋。可见两家工艺不同，北京协和瑞草这样的提取工艺较为适合制成软胶囊。

该产品也作临床试验。

	合作方式
	技术合作

	备    注  
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